## Slide 1
Примеси в многозонных сверхпроводниках на основе железа
Коршунов Максим Михайлович
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН –
обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН
г. Красноярск
Заседание ОУС СО РАН по физическим наукам – ИАиЭ СО РАН – 6.11.2018

## Slide 2
Часть результатов получена в сотрудничестве с:
  В.А. Шестаков (ИФ СО РАН)
  Ю.Н. Тогушова (СФУ)
  О.В. Долгов (Donostia International Physics Center)
  А.А. Голубов (University of Twente)
  Д.В. Ефремов (IFW Dresden)
  И.М. Ерёмин (Bochum University)
  А.В. Чубуков (University of Minnesota)
  P.J. Hirschfeld, S. Maiti (University of Florida)
  T.P. Devereaux, A.F. Kemper (Stanford University)
  H.-H. Klauss, S.-L. Drechsler, B. Büchner (IFW Dresden)

## Slide 3
Важные свойства сверхпроводников:
Пропускают ток без сопротивления при температурах, ниже критической (TC).
Вытесняют магнитное поле из образца.
Сверхпроводники в современном мире
Спектр применений сверхпроводников:
Силовые применения (кабели, токоограничители, магниты, моторы, генераторы, накопители)
Маломощная электроника (быстродействующие вычислительные устройства, детекторы магнитного поля и излучений, оборудование для связи в микроволновом диапазоне – сотовые станции)
ITER, LHC, Индукционные нагреватели в производстве алюминиевого профиля и т.д.

## Slide 4
Краткая история сверхпроводимости
Пниктиды железа (весна 2008)
Single crystals highest Tc = 57.5K
M. Fujioka et al., Appl. Phys. Lett. 105, 102602 (2014), SmFeAsO1-xFx
Купраты (1986)
Монослои FeSe (Wang 2012, Ge 2015)
Tc~105K
Tc vs. Year borrowed from wikipedia
Теория Гинзбурга-Ландау (1950)
Теория БКШ (1957)
Теория Элиашберга (1960)
High-pressure RTSC: H3S Tc~203K, LaH10±x Tc~260-280K P~200GPa

## Slide 5
ВТСП купраты: спиновые и зарядовые степени свободы в режиме сильных электронных корреляций
NaxCoO2 (∙yH2O) : многорбитальная система [3 t2g орбитали] в геометрически фрустрированной треугольной решётке
Сверхпроводящие соединения железа: 5 d-орбиталей, дырочные и электронные Ферми-поверхности
Слоистые соединения переходных металлов

## Slide 6
Содержание
Введение
  Кристаллическая структура и поверхность Ферми
  Симметрия и структура параметра порядка
  Спин-флуктуационная теория сверхпроводимости
Спин-резонансный пик в неупругом рассеянии нейтронов
  Теория и эксперимент
  Роль анизотропии щели
Влияние примесей на сверхпроводящее состояние
  Изменение структуры параметра порядка
  Экспериментальное подтверждение
  Влияние температуры
Выводы

## Slide 7
Введение

## Slide 8
Соединения железа: 1111, 122, 111 и 11
Tc=18K
Wang et al.,
Sol. State Commun. 2008
Tc=38K
Rotter et al., PRL 2008, Ni et al. PRB 2008
Tc=26K
55K for Sm, Chen et al., Nature 2008; Ren Chin. Phys. Lett. 2008
Tc=8K
Hsu et al.,
PNAS 2008
>60K in ML-FeSe
Wang 2012
Семейство пниктидов и халькогенидов
Общим для всех является слой FePn, где Pn=As,Se

## Slide 9
Электронная структура (LDA, GGA)
Fe2+ 3d6-states
S. Lebegue, PRB 75, 035110 (2007); D.J. Singh, M.-H. Du, PRL 100, 237003 (2008); I.I. Mazin et al., PRL 101, 057003 (2008), I.A. Nekrasov et al. Pis’ma v ZhETP 77, 155 (2008), I.I. Mazin, Physica C 469, 614 (2009)
Все 5 d-орбиталей (dx2-y2, d3z2-r2, dxy, dxz+dyz) вблизи уровня Ферми
Электронные и дырочные карманы присутствуют на Ферми-поверхности (квантовые осцилляции, ARPES)
Ферми-поверхность есть и при нулевом допировании (ARPES)
h
e
Двумерная модель, нестинг
h
e

## Slide 10
Необычная сверхпроводимость
-тип
нодальная
Фононы, орбитальные флуктуации
Спиновые флуктуации
Спиновые флуктуации
Мотт-Хаббардовские теории
«Обычная» сверхпроводимость – Теория Бардина, Купера и Шриффера (БКШ, 1957 г.)
Параметр порядка (сверхпроводящая щель)
-тип
«Необычная» сверхпроводимость – параметр порядка не s-типа
:
:
L. Boeri, O.V. Dolgov, A.A. Golubov, PRL (2008)
ЭФВ в пниктидах не достаточно для объяснения высоких Tc!

## Slide 11
Картина сверхпроводимости в спин-флуктуационной теории
P.J. Hirschfeld, M.M. Korshunov, I.I. Mazin, Rep. Prog. Phys. 74, 124508 (2011);
S. Maiti, M.M. Korshunov, et al., PRB, PRL (2012); М.М. Коршунов, УФН (2014)
SDW
SC
SC
SC
SDW
electron doping
hole doping
s±
s±
s±
d
s±
d
d
s±
d
KFe2As2
KxFe2-ySe2
(Fe2+)
nodal s± wins
nodeless d
Наиболее общий вид гамильтониана с одноузельными взаимодействиями:

## Slide 12
Спин-резонансный пик в неупругом рассеянии нейтронов

## Slide 13
Резонансный пик в неупругом рассеянии нейтронов
BaFe1.85Co0.15As2
D.S. Inosov et al., Nature Physics 6, 178 (2010)
Tc=25 K
2ΔL~13 meV
ΔS+ΔL~11 meV
ωR
M.M. Korshunov, V.A. Shestakov, Yu.N. Togushova, PRB 94, 094517 (2016) ; JMMM 440, 133 (2017)
Обнаруженный пик при свидетельствует о s± симметрии щели и, косвенно, подтверждает спин-флуктуационный механизм сверхпроводимости
M.M. Korshunov and I. Eremin, PRB 78, 140509(R) (2008)
T.A. Maier and D.J. Scalapino, PRB 78, 020514(R) (2008)
RPA  Расходимость при
Пик найден экспериментально: A.D. Christianson et al., Nature 456, 930 (2008)
M.D. Lumsden et al., PRL 102, 107005 (2009)
… и во всех остальных соединениях железа

## Slide 14
Резонансный пик в случае анизотропных щелей
Анизотропия щели:
Резонансный пик сдвигается на низкие частоты и теряет интенсивность с увеличением анизотропии щели.
M.M. Korshunov, PRB 98, 104510 (2018)
Notes: 14

## Slide 15
Влияние примесей на сверхпроводящее состояние

## Slide 16
Межзонные
Внутризонные
A.A. Golubov and I.I. Mazin, PRB 55, 15146 (1997), Physica C 243, 153 (1995)
+ и – перемешиваются, пары разрушаются
нет смешивания +/-
пары не разрушаются
Однозонный сверхпроводник -типа
Немагнитные примеси в s++ и s± состояниях

## Slide 17
Меньшая щель меняет знак
Переход s±→s++!
Это единственный способ «пережить» беспорядок для s±-сверхпроводника
Падение Tc зависит от знака усреднённой константы связи ⟨𝝀⟩
D.V. Efremov, M.M. Korshunov, O.V. Dolgov, A.A. Golubov, P.J. Hirschfeld, PRB 84, 180512(R) (2011)
: борновский предел
: унитарный предел
Усреднённая константа связи
Интенсивность рассеяния
Notes: 17

## Slide 18
Почему возникают переходы s++→s± и s±→s++?
Матрица констант связи :
- межзонное отталкивание (спин-флуктуационное взаимодействие)
- внутризонное притяжение (напр., эл.-ф. взаимодействие)
:
:
Немагнитные примеси подавляют , связанную с
Если нет , то сверхпроводимость разрушится и
Если , то оно будет давать конечную !
Магнитные примеси подавляют , связанную с
Если нет , то сверхпроводимость разрушится и
Если , то оно будет давать конечную !
М.М. Коршунов, Ю.Н. Тогушова, О.В. Долгов, УФН 186, 1315 (2016)
Notes: 18

## Slide 19
Возможные экспериментальные подтверждения перехода s±→s++
M.B. Schilling, et al. Phys. Rev. B 93, 174515 (2016)
Лондоновская глубина проникновения в Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 при облучении протонами

## Slide 20
G. Ghigo et al., PRL 121, 107001 (2018)
Возможные экспериментальные подтверждения перехода s±→s++
Облучение монокристаллов Ba(Fe1-xRhx)2As2 протонами
как функция температуры и беспорядка (dpa): (a) экспериментальный и (b) теоретический графики.
(a) Tc of the irradiated crystal normalized to its value for the pristine crystal, as a function of the irradiation-induced disorder, expressed by the average displacement per atom. (b) Low-T values of the London penetration depth.

## Slide 21
Фазовая диаграмма перехода ()
V.A. Shestakov, M.M. Korshunov, and O.V. Dolgov, Symmetry 10, 323 (2018)
Кривая перехода не является вертикальной линией! Следовательно, возможен зависящий от температуры переход .
Notes: 21

## Slide 22
Температурная зависимость ()
Знак малой щели (зона ) меняется с беспорядком и температурой: каскад переходов
V.A. Shestakov, M.M. Korshunov, and O.V. Dolgov, Symmetry 10, 323 (2018)
Результаты для низшей мацубаровской частоты n=0 подтверждаются и при более высоких частотах.
Notes: 22

## Slide 23
Переход : влияние на Tc
Точки переходов
Tc меняется гладко!
: борновский предел
: унитарный предел
Межзонный потенциал
Внутризонный потенциал
V.A. Shestakov, M.M. Korshunov, et al., Supercond. Sci. Technol. 31, 034001 (2018)
Notes: 23

## Slide 24
Теоретически предсказанный спин-резонансный пик наблюдается в нейтронном рассеянии в сверхпроводящем состоянии пниктидов и халькогенидов железа. Это свидетельствует об структуре параметра порядка и косвенно подтверждает спин-флуктуационный механизм сверхпроводимости.
При увеличении анизотропии сверхпроводящей щели спин-резонансный пик сдвигается на более низкие частоты и его интенсивность уменьшается.
Предсказан переход между и состояниями в результате рассеяния на примесях. Такой переход был обнаружен экспериментально в пниктидах, облучаемых протонами.
Получена фазовая диаграмма в координатах температура-беспорядок и кривая перехода на ней. В зависимости от температуры в узкой области интенсивности примесного рассеяния, может наблюдаться каскад переходов . Критическая температура Tc всегда является гладкой функцией интенсивности рассеяния на примесях.
Выводы

## Slide 26
Статьи в рецензируемых научных изданиях: 71 из них Rep.Prog.Phys. 1, Phys.Rev.Lett. 4, Phys.Rev. B 16, УФН 3, Письма в ЖЭТФ 4 и др.
3 главы в монографиях: "Strongly Correlated Systems. Theoretical Methods", Springer Series in Solid-State Sciences, Springer, 2012 "Recent Advances in Superconductivity Research", Nova Science Publishers Inc. New York, 2013 "Perturbation Theory: Advances in Research and Applications", Nova Science Publishers Inc. New York, 2018
Индекс Хирша: 20 (WoS), 21 (Google scholar) Количество цитирований: 2224 (WoS), 3014 (Google scholar)
Приглашённые и пленарные доклады на международных конференциях: 12 (Россия, Италия, США, Австралия, Польша, Украина, Узбекистан) Доклады на международных конференциях: более 40
Руководство грантами: РФФИ, Фонд «БАЗИС», ФЦП «Кадры», Фонд «Династия»
Педагогическая деятельность: Чтение потоковых лекций на кафедре теоретической физики СФУ, руководство бакалаврскими, магистерскими работами, аспирантом.
Эксперт РАН и член регионального экспертного совета РФФИ (с 2016), РФФИ (с 2017)
Премии и награды (2012 г.): Государственная премия Красноярского края в области профессионального образования, Премия СО РАН им. академика Л.В. Киренского.
Рецензент научных журналов: Phys. Rev. Letters, Phys. Rev. B, J. Phys.: Cond. Matter, Supercond. Sci. Technol., New J. Phys., Письма в ЖЭТФ и др.
Общие данные о научной деятельности

## Slide 27
Структура щели расширенного s-типа (A1g)
Орбитальные флуктуации, фононы
Спиновые флуктуации
P.J. Hirschfeld, M.M. Korshunov, and I.I. Mazin, Rep. Prog. Phys. 74, 124508 (2011)

## Slide 28
Краткая история сверхпроводимости
Пниктиды железа
весна 2008
Single crystals highest Tc = 57.5K
M. Fujioka et al., Appl. Phys. Lett. 105, 102602 (2014), SmFeAsO1-xFx
Купраты
1986
Монослои FeSe (Wang 2012, Ge 2015)
Tc~105K
Year of discovery
Tc vs. Year borrowed from Daniil Evtushinsky
Теория БКШ
1957
Теория Гинзбурга-Ландау
1950

## Slide 29
Анализ экспериментальных данных по 𝝎𝑹, 𝚫𝑳+𝚫𝑺 и 2𝚫𝑳
M.M. Korshunov, V.A. Shestakov, Yu.N. Togushova, JMMM 440, 133 (2017)
← Точно спиновый резонанс
← Вероятнее всего спиновый резонанс (требуются расчёт и эксперименты)
← Не спиновый резонанс
Простой критерий:

## Slide 30
MMK, V.A. Shestakov, Yu.N. Togushova, JMMM 440, 133 (2017)
Material | Tc (K) | ωINS (meV) | ∆L+∆S (meV)
BaFe1.9Co0.1As2 | 19 | 8.3 [M. Wang et al. 2016] | 5+4=9 (ARPES) [M. Wang et al. 2016]
BaFe1.866Co0.134As2 | 25 | 8.0 [M. Wang et al. 2016] | 6.5+4.6=11.1 (ARPES) [M. Wang et al. 2016]
BaFe1.81Co0.19As2 | 19 | 8.5 [M. Wang et al., 2016] | 5.6+4.6=10 (ARPES) [M. Wang et al. 2016]
BaFe1.85Co0.15As2 | 25 | 9.5 [D.S. Inosov et al. 2010, J.T. Park et al. 2010] | 6.7+4.5=11.2 (ARPES) [K. Terashima et al. 2009]
BaFe1.85Co0.15As2 | 25.5 | ∼ 9.5? | 6.6+5=11.6 (ARPES) [T. Kawahara et al. 2010]
BaFe1.8Co0.2As2 | 24.5 | ∼ 9.5? | 9+4=13 (Andreev) [M. Tortello et al. 2010]
Ba0.6K0.4Fe2As2 | 38 | 14 [A.D. Christianson et al. 2008, J.-P. Castellan et al. 2011, L. Shan et al. 2012] | 12.5+5.5=18 (ARPES) [H. Ding et al. 2008, L. Wray et al. 2009]
 |  |  | (7-11.5)+(4-7)=11-18.5 (ARPES) [Y. Zhang et al. 2010]
 |  |  | 8.4+3.2=11.6 (Tunneling) [H. Ding et al. 2008, T. Shimojima et al. 2011]
Ba0.6K0.4Fe2As2 | 35 | 14 [J.-P. Castellan et al. 2011] | (10-12)+(7-8)=17-20 (ARPES) [L. Zhao et al. 2008]
Ba0.6K0.4Fe2As2 | 37.5 | 14 [J.-P. Castellan et al. 2011] | (8.5-9.3)+(1.7-2.3)=10.2-11.6 (Hc1) [C. Ren et al. 2008]
Ba0.65K0.35Fe2As2 | 34 | 13 [J.-P. Castellan et al. 2011] | (7.4-8)+(1.4-2)=8.8-10 (Andreev) [M. Abdel-Hafiez et al. 2014]
Ba1−xKxFe2As2 | 32 | 14 [J.-P. Castellan et al. 2011] | 9.2+1.1=10.3 (ARPES) [D.V. Evtushinsky et al. 2009]
FeSe | 8 | 4 [Q. Wang et al. 2016] | 2.5+3.5=6 (Tunneling) [S. Kasahara et al. 2012]
 |  |  | (0.6-1)+(2.4-3.2)=3-4.2 (Andreev) [Y.G. Ponomarev et al. 2013]
FeTe0.5Se0.5 | 14 | 6-7 [H.A. Mook et al. 2010, S.-H. Lee et al. 2010, J. Wen et al.] | 2.61+(0.51-0.87)=3.11-3.48 (µSR) [P.K. Biswas et al. 2010, M. Bendele et al. 2010]
LiFeAs | 18 | 8 [A.E. Taylor et al. 2011] | (5-6)+(2.8-3.5)=7.8-9.5 (ARPES) [S.V. Borisenko et al. 2010, 2012, K. Umezawa et al. 2012]
 |  |  | 5.4+1.4=6.8 (Andreev) [S.A. Kuzmichev et al. 2012, 2013]
 |  |  | 5.3+2.5=7.8 (Tunneling) [S. Chi et al. 2012, T. Hanaguri et al. 2012, P.K. Nag et al. 2016]
NaFe0.935Co0.045As | 18 | 7 [C. Zhang et al. 2013] | 6.8+6.5=13.3 (ARPES) [Z.-H. Liu et al. 2011]
NaFe0.95Co0.05As | 18 | ∼ 7? | 6.8+6.5=13.3 (ARPES) [Z.-H. Liu et al. 2011]

## Slide 31
Electron doping of LOFA (Re3+[O2−1-xF1−x]) +(Fe2+As3−)
J. Zhao et al., Nature Materials 7, 953 (2008)
quasi-2D Fe-As layers divided by Re with Fe forming a square lattice
Tetragonal P4/nmm space group at high temperatures

## Slide 32
Spin fluctuation theory of pairing and the gap symmetry
(repulsive interaction) –
have to change sign!
gap structure most naturally comes out of the spin-fluctuation pairing theories
state:
I.I. Mazin et al., PRL 101, 057003 (2008)
Effective interaction from spin
fluctuations (Berk-Schrieffer 1966)

## Slide 33
Фазовая диаграмма системы Ba-122
Y. Matsuda
Ba(Fe1-xCox)2As2
1/T1T из ЯМР
F. Ning et al., JPSJ 78, 013711 (2009)
Рассеяние нейтронов: C. de la Cruz et al., Nature 453, 899 (2008)

## Slide 34
h
e
4 зоны в 2FeBZ: M.M. Korshunov, I. Eremin, PRB 78, 140509(R) (2008)
Многозонные модели
5 орбиталей:
S. Graser et al., NJP 11, 025016 (2009)
2 зоны: Chubukov, Korshunov, Tesanovich, и др.

## Slide 35
Величины U, J и W
U = 4 eV obtained in RPA calculations for metallic iron [T. Miyake and F. Aryasetiawan, PRB 77, 085122 (2008)]
U < 1 eV from X-ray absorption and emission spectroscopy [E.Z. Kurmaev et al., PRB 78, 220503 (2008)] X-ray absorption spectroscopy (O K-edge) [T. Kroll et al., PRB 78, 220502 (2008)] photoemission spectroscopy [W. Malaeb et al., JPSJ 77, 093714 (2008)]
 | Full band | Only Fe-d
U | 4.5 eV (Pseudopotential) 3.5 eV (LMTO) | 0.86 eV (Pseudopotential) 0.75 eV (LMTO)
J | 1.02 eV (Pseudopotential) 0.81 eV (LMTO) | 0.53 eV (Pseudopotential) 0.51 eV (LMTO)
W | 7.5 eV: (-5.5,+2) eV | 4.0 eV: (-2,+2) eV
Constrained DFT scheme (RPA): V. I. Anisimov et al., JETP Letters 88, 729 (2008)
Reduction of the effective U is known for cuprates:
U = 8-10 eV for full p-d-orbitals basis [M.S. Hybertsen, M. Schlüter, N.E. Christensen, PRB 39, 9028 (1989); M.S. Hybertsen, E.B. Stechel, M. Schlüter, D.R. Jennison, PRB 41, 11068 (1990); A.K. McMahan, J.F. Annett, R.M. Martin, PRB 42, 6268 (1990)]
U = 2.5-3.6 eV for one-band model [T. Maier, M. Jarrell, Th. Pruschke, J. Keller, PRL 85, 1524 (2000); A. Macridin, M. Jarrell, T. Maier, G.A. Sawatzky, PRB 71, 134527 (2005); W.-G. Yin, W. Ku, J. Phys.: Conf. Ser. 108, 012032 (2008)]

## Slide 36
Магнитные моменты
Neutrons: [1] J. Zhao et al., Nature Materials 7, 953 (2008)
[2] J. Zhao et al., Phys. Rev. B 78, 140504 (2008)
[3] S. Kimber et al., Phys. Rev. B 78, 140503 (2008)
[4] Q. Huang et al., Phys. Rev. Lett. 101, 257003 (2008)
[5] T. J. Liu et al., Nature Materials 9, 718 (2010)
INS with integrating spectral weight: [6] I. A. Zaliznyak et al., Phys. Rev. Lett. 107, 216403 (2011)
Photoemission: [7] P. Vilmercati et al., Phys. Rev. B 85, 220503 (2012)
X-ray emission: [8] H. Gretarsson et al., Phys. Rev. B 84, 100509 (2011)
System | Local moment () | Neutrons: Ordered moment ()
CeFeAsO | 1.3 [7] | 0.8 [1]
SrFe2As2 | 2.1 [7] | 0.94 [2]
opt.doped CeFeAsO0.89F0.11 | 0.9 [7] | 
opt.doped Sr(Fe0.9Co0.1)2As2 | 1.3 [7] | 
LiFeAs | 0.9 [8] | 
PrFeAsO | 1.3 [8] | 0.53 [3]
BaFe2As2 | 1.3 [8] | 0.87 [4]
Ba(Fe0.915Co0.085)2As2 | 1.0 [8] | 
Fe1.02(Te1-xSex) |  | 2 (x=0.04), 1 (x=0.07), 0 (x=0.08) [5]
Fe1.12Te, Fe1.03Te, FeTe0.3Se0.7 | 2.0 [8] | 
AFe2Se2 (A=K,Cs,Rb) | 3.3 [8] | 
Fe1.1Te | 2.7 [6] | 
System |  | 
CeFeAsO | 1.3 [7] | 0.8 [1]
SrFe2As2 | 2.1 [7] | 0.94 [2]
opt.doped CeFeAsO0.89F0.11 | 0.9 [7] | 
opt.doped Sr(Fe0.9Co0.1)2As2 | 1.3 [7] | 
LiFeAs | 0.9 [8] | 
PrFeAsO | 1.3 [8] | 0.53 [3]
BaFe2As2 | 1.3 [8] | 0.87 [4]
Ba(Fe0.915Co0.085)2As2 | 1.0 [8] | 
Fe1.02(Te1-xSex) |  | 2 (x=0.04), 1 (x=0.07), 0 (x=0.08) [5]
Fe1.12Te, Fe1.03Te, FeTe0.3Se0.7 | 2.0 [8] | 
AFe2Se2 (A=K,Cs,Rb) | 3.3 [8] | 
Fe1.1Te | 2.7 [6] | 

## Slide 37
Магнитная нестабильность на QAFM
(TN из предела высоких температур)
det|I-0|=0
x=0, TN=138K: U=315 meV, J=70 meV
=0.33 B
Эксперимент:
H.-H. Klauss, …, M.M. Korshunov et al., PRL 101, 077005 (2008)
Магнетизм коллективизированных электронов: RPA
Q

## Slide 38
Резонансный пик в неупругом рассеянии нейтронов
M.M. Korshunov and I. Eremin, PRB 78, 140509(R) (2008)
T.A. Maier and D.J. Scalapino, PRB 78, 020514(R) (2008)
Факторы когерентности в :
Для s±-состояния
Расходимость спиновой восприимчивости в RPA:
↑
20
 Расходимость при
Пик найден экспериментально: A.D. Christianson et al., Nature 456, 930 (2008)
M.D. Lumsden et al., PRL 102, 107005 (2009)
… и во всех остальных соединениях железа
-type

## Slide 39
Резонансный пик на Q=(π,0) в случае неравных щелей
непрямая щель=ΔS+ΔL
Восприимчивость в пятиорбитальной модели из работы S. Graser et al., NJP 11, 025016 (2009):
2ΔL
M.M. Korshunov, V.A. Shestakov, Yu.N. Togushova, PRB 94, 094517 (2016)
Ba0.6K0.4Fe2As2, H. Ding et al., EPL 83, 47001 (2008)
Notes: 39

## Slide 40
Эксперимент: пример данных нейтронного рассеяния
BaFe1.85Co0.15As2
D.S. Inosov et al., Nature Physics 6, 178 (2010)
Tc=25 K
2ΔL~13 meV
ΔS+ΔL~11 meV
ωR
M.M. Korshunov, V.A. Shestakov, Yu.N. Togushova, PRB 94, 094517 (2016) ; JMMM 440, 133 (2017)
Обнаруженный пик является подтверждением s± симметрии параметра порядка и косвенным подтверждением спин-флуктуационной теории спаривания
, следовательно, это спин-резонансный пик → состояние s± → спин-флуктуационный механизм спаривания!

## Slide 41
Резонансный пик в неупругом рассеянии нейтронов
M.M. Korshunov and I. Eremin, PRB 78, 140509(R) (2008)
T.A. Maier and D.J. Scalapino, PRB 78, 020514(R) (2008)
Факторы когерентности в Imχ0:
Для s±-симметрии
RPA (однозонный случай):
.
1/U
non-SC
s++
s± - скачок!
s++
s± - логарифмическая расходимость!

↑
20
Im0(Q,)
Re0(Q,)
1-URe0(Q,)=0  Расходимость при <20

## Slide 42
T>Tc
T<Tc
Experiment
Theory
D.N. Argyriou, …, M.M. Korshunov et al., PRB 81, 220503(R) (2010)
Сравнение теории в RPA с данными нейтронного рассеяния в FeTe0.6Se0.4

## Slide 43
Резонансный пик в случае анизотропных щелей
Анизотропия щели:
Резонансный пик сдвигается на низкие частоты и теряет интенсивность с увеличением анизотропии щели. При увеличении величины щели при нулевой амплитуде, пик сдвигается на более высокие частоты
M.M. Korshunov, PRB 98, 104510 (2018)
Notes: 43

## Slide 44
Приближение главных угловых гармоник: LAHA = Leading Angular Harmonics Approximation
Основное предположение: каждая компонента куперовской вершины хорошо аппроксимируется главными угловыми гармониками в - и -каналах.
В LAHA уравнения на щель - и –типов сводятся к матричным уравнениям 4x4 или 5x5, которые легко анализировать и решать
Например
S. Maiti, M.M. Korshunov, T.A. Maier, P.J. Hirschfeld, A.V. Chubukov, PRL 107, 147002; PRB 84, 224505 (2011)

## Slide 45
Спиновые флуктуации в пниктидах
1/T1T из ЯМР для Ba(Fe1-xCox)2As2
F. Ning et al., JPSJ 78, 013711 (2009)
X.F. Wang et.al., NJP 11, 045003 (2009)
Линейная зависимость χ от температуры
BaFe2-xCoxAs2
T(K)
M.M. Korshunov et al., PRL 102, 236403 (2009)
Объяснение – неаналитические поправки в двумерной ферми-жидкости за счёт остаточных магнитных взаимодействий

## Slide 46
Второй порядок теории возмущений для потенциала Φ
Для двух f-фермионов ():
Неаналитический член H2T в φ(T,H) происходит от динамической коновской аномалии, т.е. от диаграмм с линиями взаимодействия, переносящими импульс 2kF
Удобнее выразить результат через поляризационные диаграммы с малыми импульсами, а не с 2kF
Notes: No Curui -weiss

## Slide 47
Результат:
Для каждой диаграммы: , где
Из-за отклонения от идеального нестинга:
,
Диаграммы второго порядка в двухзонной модели
Окончательный результат:
M.M. Korshunov, I. Eremin, D.V. Efremov, D.L. Maslov, A.V. Chubukov, PRL 102, 236403 (2009)
Диаграммы высшего порядка: сингулярные перенормировки u из лестничного ряда суммируются в
Результат RG:
u2=|u1|1/3 → 0
u1=u4=u5 ≡ u
A.V. Chubukov, D.V. Efremov, I. Eremin, PRB 78, 134512 (2008)
Notes: No Curui -weiss

## Slide 48
J. Li et al., PRB 85, 214509 (2012)
Ba0.5K0.5Fe2-2xM2xAs2
Experiment: disorder
Irradiation studies
R. Prozorov et al., PRX 4, 041032 (2014)

## Slide 49
Non-magnetic disorder: DOS and penetration depth
Notes: 49

## Slide 50
Фазовая диаграмма перехода : борновский предел
Кривая перехода не является вертикальной линией!
V.A. Shestakov, MMK, and O.V. Dolgov, Symmetry 10, 323 (2018)
Notes: 50

## Slide 51
T-dependence of gaps in bands and : Born limit ()
V.A. Shestakov, MMK, and O.V. Dolgov, Symmetry 10, 323 (2018)
Sign of the smaller gap (band ) changes with T and disorder: set of transitions.
Results at the lowest Matsubara frequency, n=0, are preserved for higher frequencies.
Notes: 51

## Slide 52
Details of the transition
Impurity strength
: Born limit
: unitary limit
Interband potential
Intraband potential
Discontinuous jump?
V.A. Shestakov, MMK, Yu.N. Togushova, D.V. Efremov, O.V. Dolgov, Supercond. Sci. Technol. 31, 034001 (2018)
Notes: 52

## Slide 53
Increase (go from Born to intermediate scattering)
Changes of gaps across the transition
For the weak scattering, the smaller gap changes steeply.
For larger scattering strength, the smaller gap evolves smoothly.
Behavior changes slightly above .
Impurity strength
: Born limit
: unitary limit
Interband potential
Intraband potential
V.A. Shestakov, MMK, Yu.N. Togushova, D.V. Efremov, O.V. Dolgov, Supercond. Sci. Technol. 31, 034001 (2018)
Notes: 53

## Slide 54
T-dependence of the order parameter and : Born limit ()
V.A. Shestakov, MMK, and O.V. Dolgov, Symmetry 10, 323 (2018)
Notes: 54

## Slide 55
T-dependence of the order parameter and :
V.A. Shestakov, MMK, and O.V. Dolgov, Symmetry 10, 323 (2018)
Notes: 55

## Slide 56
T-dependence of the gaps for higher Matsubara frequencies: n=1,10 ()
V.A. Shestakov, MMK, and O.V. Dolgov, Symmetry 10, 323 (2018)
Notes: 56

## Slide 57
Self-consistent T-matrix approximation
,
P.B. Allen, B. Mitrovic, Solid State Physics: Advances in Research and Applications 37 (1982)
Nonmagnetic impurity potential:
Depend on the coupling constants
Spin-fluctuation interaction:
2-band model,
-integrated Green’s functions
Notes: 57

## Slide 58
Effect of impurity scattering: 1-band case
Nonmagnetic (magnetic)
impurities, Born:
Anderson’s theorem
impurities cancel out!
Single-band case:
is suppressed compared to the clean case ()!
impurity scattering rate
Linearized weak-coupling equations at :

## Slide 59
Strong-coupling equations
-integrated Green’s functions:
,
is the normalized bosonic spectral function [see D.V. Efremov et al., PRB 84, 180512 (2011) and New J. Phys. 15, 013002 (2013)]
Coupling functions:
The self-energy due to the spin-fluctuation interaction
Notes: 59