## Slide 1
Спиновые возбуждения в необычных сверхпроводниках
Коршунов Максим Михайлович
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН –
обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН
г. Красноярск
Заседание ОУС СО РАН по физическим наукам – ИАиЭ СО РАН – 22.03.2018

## Slide 2
Статьи в рецензируемых научных изданиях: 67 из них Rep.Prog.Phys. 1, Phys.Rev.Lett. 4, Phys.Rev. B 15, УФН 3, Письма в ЖЭТФ 4 и др.
3 главы в монографиях: "Strongly Correlated Systems. Theoretical Methods", Springer Series in Solid-State Sciences, Springer, 2012 "Recent Advances in Superconductivity Research", Nova Science Publishers Inc. New York, 2013 "Perturbation Theory: Advances in Research and Applications", Nova Science Publishers Inc. New York, 2018
Индекс Хирша: 19 (WoS), 20 (Google scholar) Количество цитирований: 2071 (WoS), 2864 (Google scholar)
Приглашённые и пленарные доклады на международных конференциях: 11 (Россия, Италия, США, Австралия, Украина, Узбекистан) Доклады на международных конференциях: более 40
Руководство грантами: РФФИ, Фонд «БАЗИС», ФЦП «Кадры», Фонд «Династия»
Педагогическая деятельность: Чтение потоковых лекций на кафедре теоретической физики СФУ, руководство бакалаврскими, магистерскими работами, аспирантом.
Эксперт РАН и член регионального экспертного совета РФФИ (с 2016), РФФИ (с 2017)
Премии и награды (2012 г.): Государственная премия Красноярского края в области профессионального образования, Премия СО РАН им. академика Л.В. Киренского.
Рецензент научных журналов: Phys. Rev. Letters, Phys. Rev. B, J. Phys.: Cond. Matter, Supercond. Sci. Technol., New J. Phys., Письма в ЖЭТФ и др.
Общие данные о научной деятельности

## Slide 3
ВТСП купраты: спиновые и зарядовые степени свободы в режиме сильных электронных корреляций
NaxCoO2 (∙yH2O) : многорбитальная система [3 t2g орбитали] в геометрически фрустрированной треугольной решётке
Сверхпроводящие соединения железа: 5 d-орбиталей, дырочные и электронные Ферми-поверхности
Слоистые соединения переходных металлов

## Slide 4
Соединения железа: 1111, 122, 111 и 11
Tc=18K
Wang et al.,
Sol. State Commun. 2008
Tc=38K
Rotter et al., PRL 2008, Ni et al. PRB 2008
Tc=26K
55K for Sm, Chen et al., Nature 2008; Ren Chin. Phys. Lett. 2008
Tc=8K
Hsu et al.,
PNAS 2008
>60K in ML-FeSe
Wang 2012
Семейство пниктидов и халькогенидов
Общим для всех является слой FePn, где Pn=As,Se

## Slide 5
Электронная структура (LDA, GGA)
Fe2+ 3d6-states
S. Lebegue, PRB 75, 035110 (2007); D.J. Singh, M.-H. Du, PRL 100, 237003 (2008); I.I. Mazin et al., PRL 101, 057003 (2008), I.A. Nekrasov et al. Pis’ma v ZhETP 77, 155 (2008), I.I. Mazin, Physica C 469, 614 (2009)
Все 5 d-орбиталей (dx2-y2, d3z2-r2, dxy, dxz+dyz) вблизи уровня Ферми
Электронные и дырочные карманы присутствуют на Ферми-поверхности (квантовые осцилляции, ARPES)
Ферми-поверхность есть и при нулевом допировании (ARPES)
h
e
Двумерная модель, нестинг
h
e

## Slide 6
Необычная сверхпроводимость
-тип
нодальная
Фононы, орбитальные флуктуации
Спиновые флуктуации
Спиновые флуктуации
Мотт-Хаббардовские теории
«Обычная» сверхпроводимость – Теория Бардина, Купера и Шриффера (БКШ, 1957 г.)
Параметр порядка (сверхпроводящая щель)
-тип
«Необычная» сверхпроводимость – параметр порядка не s-типа
:
:
L. Boeri, O.V. Dolgov, A.A. Golubov, PRL (2008)
ЭФВ в пниктидах не достаточно для объяснения высоких Tc!

## Slide 7
Картина сверхпроводимости в спин-флуктуационной теории
S. Maiti, M.M. Korshunov, et al., PRB, PRL (2012); М.М. Коршунов, УФН (2014)
SDW
SC
SC
SC
SDW
electron doping
hole doping
s±
s±
s±
d
s±
d
d
s±
d
KFe2As2
KxFe2-ySe2
(Fe2+)
nodal s± wins
nodeless d
Наиболее общий вид гамильтониана с одноузельными взаимодействиями:

## Slide 8
Структура щели расширенного s-типа (A1g)
Орбитальные флуктуации, фононы
Спиновые флуктуации
P.J. Hirschfeld, M.M. Korshunov, and I.I. Mazin, Rep. Prog. Phys. 74, 124508 (2011)

## Slide 9
Резонансный пик в неупругом рассеянии нейтронов
M.M. Korshunov and I. Eremin, PRB 78, 140509(R) (2008)
T.A. Maier and D.J. Scalapino, PRB 78, 020514(R) (2008)
Факторы когерентности в :
Для s±-состояния
Расходимость спиновой восприимчивости в RPA:
↑
20
 Расходимость при
Пик найден экспериментально: A.D. Christianson et al., Nature 456, 930 (2008)
M.D. Lumsden et al., PRL 102, 107005 (2009)
… и во всех остальных соединениях железа
-type

## Slide 10
Резонансный пик на Q=(π,0) в случае неравных щелей
непрямая щель=ΔS+ΔL
Восприимчивость в пятиорбитальной модели из работы S. Graser et al., NJP 11, 025016 (2009):
2ΔL
M.M. Korshunov, V.A. Shestakov, Yu.N. Togushova, PRB 94, 094517 (2016)
Ba0.6K0.4Fe2As2, H. Ding et al., EPL 83, 47001 (2008)
Notes: 10

## Slide 11
Эксперимент: пример данных нейтронного рассеяния
BaFe1.85Co0.15As2
D.S. Inosov et al., Nature Physics 6, 178 (2010)
Tc=25 K
2ΔL~13 meV
ΔS+ΔL~11 meV
ωR
M.M. Korshunov, V.A. Shestakov, Yu.N. Togushova, PRB 94, 094517 (2016)
Обнаруженный пик является подтверждением s± симметрии параметра порядка и косвенным подтверждением спин-флуктуационной теории спаривания
, следовательно, это спин-резонансный пик → состояние s± → спин-флуктуационный механизм спаривания!

## Slide 12
Анализ экспериментальных данных по 𝝎𝑹, 𝚫𝑳+𝚫𝑺 и 2𝚫𝑳
M.M. Korshunov, V.A. Shestakov, Yu.N. Togushova, JMMM 440, 133 (2017)
← Точно спиновый резонанс
← Вероятнее всего спиновый резонанс (требуются расчёт и эксперименты)
← Не спиновый резонанс
Простой критерий:

## Slide 13
Резонансный пик на Q=(π,0) в случае анизотропных щелей
Анизотропия щели:
Резонансный пик сдвигается на низкие частоты и теряет интенсивность с увеличением анизотропии щели. При увеличении величины щели при нулевой амплитуде, пик сдвигается на более высокие частоты
M.M. Korshunov, arXiv:1803.06736 (2018)
Notes: 13

## Slide 14
Спин-резонансный пик в s± сверхпроводнике с двумя неравными щелями на разных частях поверхности Ферми, удалённых друг от друга на вектор Q=(π,0), возникает на частоте меньшей, чем сумма щелей.
Сравнение данных по частоте пика в нейтронном рассеянии и величинам щелей из различных экспериментов показало, что в подавляющем большинстве случаев наблюдаемый пик является спин-резонансным. Это исключает s++ состояние и свидетельствует об s± структуре параметра порядка и, следовательно, косвенно подтверждает спин-флуктуационный механизм формирования куперовских пар.
Анизотропия щели влияет на частоту пика и его интенсивность:
  Резонансный пик сдвигается на более высокие частоты при увеличении величины щели при нулевой амплитуде.
  При увеличении анизотропии щели он сдвигается на более низкие частоты и его интенсивность уменьшается.
Выводы

## Slide 16
Важные свойства сверхпроводников:
Пропускают ток без сопротивления при температурах, ниже критической (TC).
Вытесняют магнитное поле из образца.
Сверхпроводники в современном мире
Спектр применений сверхпроводников:
Силовые применения (кабели, токоограничители, магниты, моторы, генераторы, накопители)
Маломощная электроника (быстродействующие вычислительные устройства, детекторы магнитного поля и излучений, оборудование для связи в микроволновом диапазоне – сотовые станции)
ITER, LHC, Индукционные нагреватели в производстве алюминиевого профиля и т.д.

## Slide 17
Краткая история сверхпроводимости
Пниктиды железа
весна 2008
Single crystals highest Tc = 57.5K
M. Fujioka et al., Appl. Phys. Lett. 105, 102602 (2014), SmFeAsO1-xFx
Купраты
1986
Монослои FeSe (Wang 2012, Ge 2015)
Tc~105K
Year of discovery
Tc vs. Year borrowed from Daniil Evtushinsky
Теория БКШ
1957
Теория Гинзбурга-Ландау
1950

## Slide 18
MMK, V.A. Shestakov, Yu.N. Togushova, JMMM 440, 133 (2017)
Material | Tc (K) | ωINS (meV) | ∆L+∆S (meV)
BaFe1.9Co0.1As2 | 19 | 8.3 [M. Wang et al. 2016] | 5+4=9 (ARPES) [M. Wang et al. 2016]
BaFe1.866Co0.134As2 | 25 | 8.0 [M. Wang et al. 2016] | 6.5+4.6=11.1 (ARPES) [M. Wang et al. 2016]
BaFe1.81Co0.19As2 | 19 | 8.5 [M. Wang et al., 2016] | 5.6+4.6=10 (ARPES) [M. Wang et al. 2016]
BaFe1.85Co0.15As2 | 25 | 9.5 [D.S. Inosov et al. 2010, J.T. Park et al. 2010] | 6.7+4.5=11.2 (ARPES) [K. Terashima et al. 2009]
BaFe1.85Co0.15As2 | 25.5 | ∼ 9.5? | 6.6+5=11.6 (ARPES) [T. Kawahara et al. 2010]
BaFe1.8Co0.2As2 | 24.5 | ∼ 9.5? | 9+4=13 (Andreev) [M. Tortello et al. 2010]
Ba0.6K0.4Fe2As2 | 38 | 14 [A.D. Christianson et al. 2008, J.-P. Castellan et al. 2011, L. Shan et al. 2012] | 12.5+5.5=18 (ARPES) [H. Ding et al. 2008, L. Wray et al. 2009]
 |  |  | (7-11.5)+(4-7)=11-18.5 (ARPES) [Y. Zhang et al. 2010]
 |  |  | 8.4+3.2=11.6 (Tunneling) [H. Ding et al. 2008, T. Shimojima et al. 2011]
Ba0.6K0.4Fe2As2 | 35 | 14 [J.-P. Castellan et al. 2011] | (10-12)+(7-8)=17-20 (ARPES) [L. Zhao et al. 2008]
Ba0.6K0.4Fe2As2 | 37.5 | 14 [J.-P. Castellan et al. 2011] | (8.5-9.3)+(1.7-2.3)=10.2-11.6 (Hc1) [C. Ren et al. 2008]
Ba0.65K0.35Fe2As2 | 34 | 13 [J.-P. Castellan et al. 2011] | (7.4-8)+(1.4-2)=8.8-10 (Andreev) [M. Abdel-Hafiez et al. 2014]
Ba1−xKxFe2As2 | 32 | 14 [J.-P. Castellan et al. 2011] | 9.2+1.1=10.3 (ARPES) [D.V. Evtushinsky et al. 2009]
FeSe | 8 | 4 [Q. Wang et al. 2016] | 2.5+3.5=6 (Tunneling) [S. Kasahara et al. 2012]
 |  |  | (0.6-1)+(2.4-3.2)=3-4.2 (Andreev) [Y.G. Ponomarev et al. 2013]
FeTe0.5Se0.5 | 14 | 6-7 [H.A. Mook et al. 2010, S.-H. Lee et al. 2010, J. Wen et al.] | 2.61+(0.51-0.87)=3.11-3.48 (µSR) [P.K. Biswas et al. 2010, M. Bendele et al. 2010]
LiFeAs | 18 | 8 [A.E. Taylor et al. 2011] | (5-6)+(2.8-3.5)=7.8-9.5 (ARPES) [S.V. Borisenko et al. 2010, 2012, K. Umezawa et al. 2012]
 |  |  | 5.4+1.4=6.8 (Andreev) [S.A. Kuzmichev et al. 2012, 2013]
 |  |  | 5.3+2.5=7.8 (Tunneling) [S. Chi et al. 2012, T. Hanaguri et al. 2012, P.K. Nag et al. 2016]
NaFe0.935Co0.045As | 18 | 7 [C. Zhang et al. 2013] | 6.8+6.5=13.3 (ARPES) [Z.-H. Liu et al. 2011]
NaFe0.95Co0.05As | 18 | ∼ 7? | 6.8+6.5=13.3 (ARPES) [Z.-H. Liu et al. 2011]

## Slide 19
Фазовая диаграмма системы Ba-122
Y. Matsuda
Ba(Fe1-xCox)2As2
1/T1T из ЯМР
F. Ning et al., JPSJ 78, 013711 (2009)
Рассеяние нейтронов: C. de la Cruz et al., Nature 453, 899 (2008)

## Slide 20
Cuprates vs. Pnictides: 9 vs. 6 -electrons
- in CuO2 one -hole in a half-filled single band
- in FeAs large and EVEN number of -electrons
Semiconductor  Fe-pnictides: Semimetals
In contrast to CuO2, all d-bands are all nearly empty (electrons) or nearly full (holes) and far from half-filling
Correlations are less important!

## Slide 21
h
e
4 зоны в 2FeBZ: M.M. Korshunov, I. Eremin, PRB 78, 140509(R) (2008)
Многозонные модели
5 орбиталей:
S. Graser et al., NJP 11, 025016 (2009)
2 зоны: Chubukov, Korshunov, Tesanovich, и др.

## Slide 22
Величины U, J и W
U = 4 eV obtained in RPA calculations for metallic iron [T. Miyake and F. Aryasetiawan, PRB 77, 085122 (2008)]
U < 1 eV from X-ray absorption and emission spectroscopy [E.Z. Kurmaev et al., PRB 78, 220503 (2008)] X-ray absorption spectroscopy (O K-edge) [T. Kroll et al., PRB 78, 220502 (2008)] photoemission spectroscopy [W. Malaeb et al., JPSJ 77, 093714 (2008)]
 | Full band | Only Fe-d
U | 4.5 eV (Pseudopotential) 3.5 eV (LMTO) | 0.86 eV (Pseudopotential) 0.75 eV (LMTO)
J | 1.02 eV (Pseudopotential) 0.81 eV (LMTO) | 0.53 eV (Pseudopotential) 0.51 eV (LMTO)
W | 7.5 eV: (-5.5,+2) eV | 4.0 eV: (-2,+2) eV
Constrained DFT scheme (RPA): V. I. Anisimov et al., JETP Letters 88, 729 (2008)
Reduction of the effective U is known for cuprates:
U = 8-10 eV for full p-d-orbitals basis [M.S. Hybertsen, M. Schlüter, N.E. Christensen, PRB 39, 9028 (1989); M.S. Hybertsen, E.B. Stechel, M. Schlüter, D.R. Jennison, PRB 41, 11068 (1990); A.K. McMahan, J.F. Annett, R.M. Martin, PRB 42, 6268 (1990)]
U = 2.5-3.6 eV for one-band model [T. Maier, M. Jarrell, Th. Pruschke, J. Keller, PRL 85, 1524 (2000); A. Macridin, M. Jarrell, T. Maier, G.A. Sawatzky, PRB 71, 134527 (2005); W.-G. Yin, W. Ku, J. Phys.: Conf. Ser. 108, 012032 (2008)]

## Slide 23
Магнитные моменты
Neutrons: [1] J. Zhao et al., Nature Materials 7, 953 (2008)
[2] J. Zhao et al., Phys. Rev. B 78, 140504 (2008)
[3] S. Kimber et al., Phys. Rev. B 78, 140503 (2008)
[4] Q. Huang et al., Phys. Rev. Lett. 101, 257003 (2008)
[5] T. J. Liu et al., Nature Materials 9, 718 (2010)
INS with integrating spectral weight: [6] I. A. Zaliznyak et al., Phys. Rev. Lett. 107, 216403 (2011)
Photoemission: [7] P. Vilmercati et al., Phys. Rev. B 85, 220503 (2012)
X-ray emission: [8] H. Gretarsson et al., Phys. Rev. B 84, 100509 (2011)
System | Local moment () | Neutrons: Ordered moment ()
CeFeAsO | 1.3 [7] | 0.8 [1]
SrFe2As2 | 2.1 [7] | 0.94 [2]
opt.doped CeFeAsO0.89F0.11 | 0.9 [7] | 
opt.doped Sr(Fe0.9Co0.1)2As2 | 1.3 [7] | 
LiFeAs | 0.9 [8] | 
PrFeAsO | 1.3 [8] | 0.53 [3]
BaFe2As2 | 1.3 [8] | 0.87 [4]
Ba(Fe0.915Co0.085)2As2 | 1.0 [8] | 
Fe1.02(Te1-xSex) |  | 2 (x=0.04), 1 (x=0.07), 0 (x=0.08) [5]
Fe1.12Te, Fe1.03Te, FeTe0.3Se0.7 | 2.0 [8] | 
AFe2Se2 (A=K,Cs,Rb) | 3.3 [8] | 
Fe1.1Te | 2.7 [6] | 
System |  | 
CeFeAsO | 1.3 [7] | 0.8 [1]
SrFe2As2 | 2.1 [7] | 0.94 [2]
opt.doped CeFeAsO0.89F0.11 | 0.9 [7] | 
opt.doped Sr(Fe0.9Co0.1)2As2 | 1.3 [7] | 
LiFeAs | 0.9 [8] | 
PrFeAsO | 1.3 [8] | 0.53 [3]
BaFe2As2 | 1.3 [8] | 0.87 [4]
Ba(Fe0.915Co0.085)2As2 | 1.0 [8] | 
Fe1.02(Te1-xSex) |  | 2 (x=0.04), 1 (x=0.07), 0 (x=0.08) [5]
Fe1.12Te, Fe1.03Te, FeTe0.3Se0.7 | 2.0 [8] | 
AFe2Se2 (A=K,Cs,Rb) | 3.3 [8] | 
Fe1.1Te | 2.7 [6] | 

## Slide 24
Магнитная нестабильность на QAFM
(TN из предела высоких температур)
det|I-0|=0
x=0, TN=138K: U=315 meV, J=70 meV
=0.33 B
Эксперимент:
H.-H. Klauss, …, M.M. Korshunov et al., PRL 101, 077005 (2008)
Магнетизм коллективизированных электронов: RPA
Q

## Slide 25
Введение: симметрия параметра порядка
(отталкивание) –
должно менять знак!
Симметрия естественным образом вытекает из спин-флуктуационных теорий спаривания
состояние:
I.I. Mazin et al., PRL 101, 057003 (2008)
Vs
c0
c0
c0
Эффективное взаимодействие через спиновые флуктуации
Berk-Schrieffer (1966)

## Slide 26
Резонансный пик в неупругом рассеянии нейтронов
M.M. Korshunov and I. Eremin, PRB 78, 140509(R) (2008)
T.A. Maier and D.J. Scalapino, PRB 78, 020514(R) (2008)
Факторы когерентности в Imχ0:
Для s±-симметрии
RPA (однозонный случай):
.
1/U
non-SC
s++
s± - скачок!
s++
s± - логарифмическая расходимость!

↑
20
Im0(Q,)
Re0(Q,)
1-URe0(Q,)=0  Расходимость при <20

## Slide 27
T>Tc
T<Tc
Experiment
Theory
D.N. Argyriou, …, M.M. Korshunov et al., PRB 81, 220503(R) (2010)
Сравнение теории в RPA с данными нейтронного рассеяния в FeTe0.6Se0.4

## Slide 28
Приближение главных угловых гармоник: LAHA = Leading Angular Harmonics Approximation
Основное предположение: каждая компонента куперовской вершины хорошо аппроксимируется главными угловыми гармониками в - и -каналах.
В LAHA уравнения на щель - и –типов сводятся к матричным уравнениям 4x4 или 5x5, которые легко анализировать и решать
Например
S. Maiti, M.M. Korshunov, T.A. Maier, P.J. Hirschfeld, A.V. Chubukov, PRL 107, 147002; PRB 84, 224505 (2011)

## Slide 29
Спиновые флуктуации в пниктидах
1/T1T из ЯМР для Ba(Fe1-xCox)2As2
F. Ning et al., JPSJ 78, 013711 (2009)
X.F. Wang et.al., NJP 11, 045003 (2009)
Линейная зависимость χ от температуры
BaFe2-xCoxAs2
T(K)
M.M. Korshunov et al., PRL 102, 236403 (2009)
Объяснение – неаналитические поправки в двумерной ферми-жидкости за счёт остаточных магнитных взаимодействий

## Slide 30
Второй порядок теории возмущений для потенциала Φ
Для двух f-фермионов ():
Неаналитический член H2T в φ(T,H) происходит от динамической коновской аномалии, т.е. от диаграмм с линиями взаимодействия, переносящими импульс 2kF
Удобнее выразить результат через поляризационные диаграммы с малыми импульсами, а не с 2kF
Notes: No Curui -weiss

## Slide 31
Результат:
Для каждой диаграммы: , где
Из-за отклонения от идеального нестинга:
,
Диаграммы второго порядка в двухзонной модели
Окончательный результат:
M.M. Korshunov, I. Eremin, D.V. Efremov, D.L. Maslov, A.V. Chubukov, PRL 102, 236403 (2009)
Диаграммы высшего порядка: сингулярные перенормировки u из лестничного ряда суммируются в
Результат RG:
u2=|u1|1/3 → 0
u1=u4=u5 ≡ u
A.V. Chubukov, D.V. Efremov, I. Eremin, PRB 78, 134512 (2008)
Notes: No Curui -weiss

## Slide 32
[в мэВ]
Орбитальный состав Ферми-поверхности
RPA
2ой порядок
U
U
Σ(q,ω) ~
Электрон-электронное рассеяние

## Slide 33
Сравнение RH(x) с экспериментом
Дырочное допирование (Ba1-xKxFe2As2)
B. Shen et al., PRB 84, 184512 (2011)
Наши результаты: A.F. Kemper, M.M. Korshunov, T.P. Devereaux, J.N. Fry, H-P. Cheng, P.J. Hirschfeld, PRB 83, 184516 (2011)

## Slide 34
Меж-
Внутри-
A.A. Golubov and I.I. Mazin, PRB 55, 15146 (1997), Physica C 243, 153 (1995)
+ и – перемешиваются, пары разрушаются
нет смешивания +/-
пары не разрушаются
Однозонный сверхпроводник -типа
Немагнитные примеси в s++ и s± состояниях

## Slide 35
Smaller gap changes sign!
s±→s++ transition!
That’s the only way for superconductivity to survive disorder
No suppression of Tc for positive averaged coupling constant ⟨𝝀⟩!
D.V. Efremov, MMK, O.V. Dolgov, A.A. Golubov, P.J. Hirschfeld, PRB 84, 180512(R) (2011)
: Born limit
: unitary limit
Impurity strength
Averaged coupling constant
Scattering rate
Notes: 35

## Slide 36
Q. Wang et al., PRL 116, 197004 (2016)
Возможные экспериментальные подтверждения перехода s±→s++
2Δ from ARPES: X.H. Niu et al., PRB 93, 054516 (2016)
KxFe2−y(Se1−zSz)2
M.B. Schilling, et al. Phys. Rev. B 93, 174515 (2016)
The London penetration depth in Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 with proton irradiation

## Slide 37
Self-consistent T-matrix approximation
,
P.B. Allen, B. Mitrovic, Solid State Physics: Advances in Research and Applications 37 (1982)
Nonmagnetic impurity potential:
Depend on the coupling constants
Spin-fluctuation interaction:
2-band model,
-integrated Green’s functions
Notes: 37

## Slide 38
Почему возникают переходы s++→s± и s±→s++?
Матрица констант связи :
- межзонное отталкивание (спин-флуктуационное взаимодействие)
- внутризонное притяжение (напр., эл.-ф. взаимодействие)
:
:
Немагнитные примеси подавляют , связанную с
Если нет , то сверхпроводимость разрушится и
Если , то оно будет давать конечную !
Магнитные примеси подавляют , связанную с
Если нет , то сверхпроводимость разрушится и
Если , то оно будет давать конечную !
Notes: 38

## Slide 39
Дисперсия квазичастиц и плотность состояний (DOS) при x=0.15
дырочный Ферми-карман вблизи (p/2,p/2)
M.M. Korshunov and S.G. Ovchinnikov, Eur. Phys. J. B 57, 271 (2007)
p-тип купратов: дисперсия в эффективной модели

## Slide 40
p-тип купратов: кинематические Kn и спиновые Cn корреляторы
m*/m
vF (e∙Va)
M.M. Korshunov and S.G. Ovchinnikov, Eur. Phys. J. B 57, 271 (2007)

## Slide 41
M.M. Korshunov and S.G. Ovchinnikov, Eur. Phys. J. B 57, 271 (2007)
Мы видим “электронный переход”, сопровождающийся изменением топологии Ферми-поверхности – переход Лифшица. [И.М. Лифшиц, ЖЭТФ 11, 1130 (1960)]
p-тип купратов: Ферми-поверхность, зависящая от допирования
ARPES: M. Hashimoto et al., PRB 77, 094516 (2008), J. Meng et al., Nature 462, 335 (2009)